Рассмотрено 	Утверждаю

на заседании	зам.директора по УР

методической	Теплякова Е.Б.

группы________	_______________

Протокол №______

Итоговый контроль

Раздел «Газосварочные работы»

Профессия по перечню НПО: «Сварщик»

Номер позиции по перечню НПО: 2.4

Профессия по ОК 016-94: «Электрогазосварщик»

Составил преподаватель

Столяр С.Н.

г.Новокузнецк

Тест

Раздел «Газосварочные работы»

Вариант №1

Уровень усвоения: 2

Инструкция: из предложенных вариантов выберите один правильный и запишите его букву.

Задание№1

Стационарные ацетиленовые генераторы должны быть пригодны для работы при температуре окружающей среды:

Варианты ответа: а) от 5 до 35° С;

б) от 10до 40° С;
                                  в)  от3до10° С

Задание№2

Передвижные ацетиленовые генераторы должны быть пригодны для работы при температуре:

Варианты ответа: а) от —5 до +30° С;

б) от —15 до +50° С;
                                  в) от —25 до +40° С

Задание№3

В конструкции генератора должны быть предусмотрены следующие основные узлы:

Варианты ответа: а) газообразователь, газосборник, ограничитель максимального давления;

б) газообразователь, газосборник, устройства для автоматической регулировки количества вырабатываемого ацетилена в зависимости от его потребления ;
                                 в) газообразователь, газосборник, ограничитель максимального давления, предохранительный затвор против обратного удара пламени, устройства для автоматической регулировки количества вырабатываемого ацетилена в зависимости от его потребления

Задание№4

Запрещены в эксплуатации передвижные:

Варианты ответа: а) генераторы с газосборником в виде плавающего колокола и генераторы, работающие по принципу погружения карбида кальция в воду;

б)  работающие по принципу погружения карбида кальция в воду;
                                   в) генераторы с газосборником в виде плавающего колокола

Задание№5

Стационарные генераторы низкого и среднего давления, а также передвижные генераторы среднего давления должны иметь:

Варианты ответа: а) манометры для измерения давления ацетилена;

б) газосборник;
                                   в)  предохранительный затвор против обратного удара пламени

Задание№6

Автоматизированная установка, оборудованная стационарным генератором «Автогенд-М» производительностью:

Варианты ответа: а) 10—30 м3/ч на избыточное рабочее давление 0,035 МПа;

б) 15—40 м3/ч на избыточное рабочее давление 0,035 МПа;
                                   в) 40—60 м3/ч на избыточное рабочее давление 0,035 МПа

Задание№7

Ацетилен, получаемый из карбида кальция, содержит примеси:

Варианты ответа: а) известковую и угольную пыль;

б) аммиак, сероводород, фосфористый водород, известковую и угольную пыль;
                                   в) аммиак, сероводород

Задание№8

В качестве очистительной массы для ацетилена  применяют так называемый гератоль, представляющий собой инфузорную землю, пропитанную:

Варианты ответа: а) содержание влаги 18—20%,  извести10%;

б) содержание влаги 18—20%, борной кислоты15%;
                                  в) хромовым ангидридом (11—13%) и серной кислотой (16—18%); содержание влаги 18—20%

Задание№9

Горелка классифицируется  по  микромощности пламени:

Варианты ответа: а) 50—2800 дм3/ч ацетилена;

б) 25—400 дм3/ч ацетилена;
                                  в) 10—60 дм3/ч ацетилена;

Задание№10

Горелка классифицируется  средней мощности пламени:

Варианты ответа: а) 25—400 дм3/ч ацетилена;

б) 50—2800 дм3/ч ацетилена;
                                  в)  10—60 дм3/ч ацетилена

Задание№11

Кислород через ниппель  инжекторной горелки проходит под избыточным давлением:

Варианты ответа: а) 0,2—0,6 МПа (2 — 6 кгс/см2);

б) 0,4—0,8 МПа (4— 8 кгс/см2);
                                   в) 0,1—0,4 МПа (1 — 4 кгс/см2)

Задание№12

В инжекторных  горелках нагрев мундштука и смесительной камеры:

Варианты ответа: а)поступают в смесительное устройство под равными давлениями;

б) ухудшает инжектирующее действие струи кислорода, вследствие чего поступление ацетилена уменьшается и смесь обогащается кислородом;
                                   в)  уменьшается поступление газов в горелку, то оно одинаково как для кислорода, так и для ацетилена

Задание№13

Камерно-вихревые горелках вместо мундштука имеется камера сгорания, в которую поступают пропан и воздух под давлением:

Варианты ответа: а) 0,03—0,1 МПа;

б) 0,05—0,2 МПа;
                                   в) 0,06—0,10 МПа

Задание№14

Средством защиты ацетиленового генератора или трубопровода горючего газа от проникновения в них обратного удара пламени служат:

Варианты ответа: а) предохранительные затворы;

б) манометры;
                                   в) газосборник

Задание№15

Сухие затворы (огнепреградители) состоят:

Варианты ответа: а) корпуса, газосборника ;

б) корпуса, обратного клапана ;
                                   в) корпуса, обратного клапана и пламягасящей пористой вставки

Задание№16

Металл можно соединять встык без разделки кромок, оставляя зазор между свариваемыми элементами толщиной:

Варианты ответа: а) 1—8 мм;

б) 5—10 мм;
                                   в) 2—5 мм

Задание№17

При сварке металла нежелательно соединение внахлестку толщиной:

Варианты ответа: а) свыше 3 мм;

б) свыше 5 мм;  
                                  в) свыше 10 мм

Задание№18

Тавровое соединение допустимо при сварке металла толщиной:

Варианты ответа: а) 10 мм;

б) 5 мм;
                                   в) 3 мм

Задание№19

При правом способе сварки обеспечивается:

Варианты ответа: а) лучшая защита сварочной ванны от окружающего воздуха и достигается замедленное охлаждение металла;

б) быстрое охлаждение металла;
                                   в) не происходит защиты так как сварщик плохо видит сварной шов

Задание№20

Мощность пламени зависит:

Варианты ответа: а) от толщины металла и его теплофизических свойств;

б)  от химического состава металла;
                                   в)  от механических свойств металла

Задание№21

Диаметр присадочной проволоки зависит от:

Варианты ответа: а) толщины метала;

б) химического состава стали;
                                   в) способа газовой сварки

Задание№22

Газовой сваркой можно сваривать:

Варианты ответа: а)  черные металлы, а также чугун, медь, латунь, свинец легче поддаются газовой сварке, чем дуговой;

б) только черные металлы;
                                  в) только цветные металлы

Задание№23

Для сварки среднеуглеродистых сталей применяют только нормальное пламя несколько пониженной мощности:

Варианты ответа: а) 75— 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла;

б) 50— 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла;
                                   в) 30— 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла

Задание№24

Структуру металла шва и околошовной зоны можно улучшить отпуском при температуре:

Варианты ответа: а) 200—350° С;

б) 150—250° С;
                                   в) 600—650° С.

Задание№25

Повысить механические свойства наплавленного металла при сварке среднеуглеродистых сталей можно использованием проволоки:

Варианты ответа: а) легированной хромом (0,5—1%) и никелем (2—4%) при обычном содержании марганца в проволоке (0,5—0,8%);

б) легированной хромом 2% и никелем 1% при обычном содержании марганца в проволоке (0,10%);
                                   в) легированной хромом 0,5% и никелем 4% при обычном содержании марганца в проволоке 0,8%

Задание№26

Высокоуглеродистые стали, свариваются хуже, чем среднеуглеродистые где содержание  углерода:

Варианты ответа: а) 0,6—2,0 % С;

б) 0,8—1,0 % С ;
                                   в) 0,6—3,0 % С

Задание№27

Опасность появления трещин у  чугуна  снижается, при применении общего равномерного подогрева изделия при сварке до температуры:

Варианты ответа: а) 100° С ;

б)  500° С;
                                   в) 300° С

Задание№28

Медно-цинковые сплавы, называют латунями содержащие :

Варианты ответа: а) 20—55% Zn;

б) 10—35% Zn;
                                   в) 30—65% Zn

Задание№29

Сплавы с называют томпакам содержанием менее:

Варианты ответа: а) 15% Zn ;

б) 30% Zn ;
                                  в) 20% Zn

Задание№30

При газовой сварке латуни, потери цинка могут достигать:

Варианты ответа: а) 15—20%;

б) 10—15%;
                                   в) 0,15—0,20%

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | в | в | а | в | в | б | в | в | б |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| в | б | б | а | в | в | а | в | а | а |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| в | а | а | в | а | а | в | а | в | а |

Тест

Раздел «Газосварочные работы»

Вариант №2

Уровень усвоения: 2

Инструкция: из предложенных вариантов выберите один правильный и запишите его букву.

Задание№1

Недостаток генераторов системы КВ состоит:

Варианты ответа: а) количество отходов;

б) в значительном удельном расходе воды на реакцию и охлаждение газа, что увеличивает размеры реактора и количество отходов — жидкого раствора гидрата окиси кальция;
                                   в)нет недостатков

Задание№2

Генераторы системы «вода на карбид» (ВК) применяют преимущественно для передвижных аппаратов с производительностью ацетилена:

Варианты ответа: а) до 5 м3/ч;

б) до 10 м3/ч;
                                   в) до 3 м3/ч

Задание№3

Генераторы системы ВК и комбинированные имеют худшие условия для охлаждения реакционной зоны по сравнению с системой:

Варианты ответа: а) КВ;

б) ВВ;
                                   в) не имеют

Задание№4

Генератор АСМ-1-66 единовременная загрузка карбида кальция:

Варианты ответа: а) 1,2 кг, емкость по воде 30 л; количество заливаемой воды: в промыватель 3л, в газообразователь 9 л;

б)  2,5 кг, емкость по воде 40 л; количество заливаемой воды: в промыватель 5л, в газообразователь 10 л;
                                   в) 2,2 кг, емкость по воде 36 л; количество заливаемой воды: в промыватель 5л, в газообразователь 9 л

Задание№5

Для предохранения от проникновения воздуха в реактор генератора при загрузке его карбидом устанавливают:

Варианты ответа: а) двойной бункер со шлюзовым затвором между верхней и нижней частями бункера;

б)  закрытую корзину;
                                  в) колбу с затвором

Задание№6

Температура воды «Автогенд-М» в газообразователе при нормальной работе:

Варианты ответа: а) не выше 800С, температура газа после промывателя не выше 35° С;

б) не выше 500С, температура газа после промывателя не выше 45° С;
                                  в) не выше 1000С, температура газа после промывателя не выше 50° С

Задание№7

Удельный расход очистительной массы гератоля для ацетилена составляет:

Варианты ответа: а) 0,10— 0,1 кг/м3 газа;

б) 0,23— 0,3 кг/м3 газа;
                                   в) 0,20— 0,5 кг/м3 газа

Задание№8

Инжекторные горелки нормально работают при избыточном давлении поступающего ацетилена:

Варианты ответа: а) 0,001 МПа (0,01 кгс/см2);

б) 0,002 МПа (0,02 кгс/см2);
                                   в) 0,005 МПа (0,05 кгс/см2)

Задание№9

Горелка — это устройство предназначенное для:

Варианты ответа: а) получения пламени необходимых тепловой мощности, размеров и формы;

б) смешивания газа;
                                   в) сварки, резки, наплавки

Задание№10

Горелка классифицируется  малой мощности пламени:

Варианты ответа: а) 25—400 дм3/ч ацетилена;

б) 10—60 дм3/ч ацетилена; 
                                   в) 50—2800 дм3/ч ацетилена

Задание№11

Отличие камерно-вихревой горелки от инжекторной состоит в основном:

Варианты ответа: а) в тепловой мощности и размерах пламени или суммы пламени (при многопламенных горелках), а также размерах и форме мундштука;

б) размерах пламени или суммы пламени, а также размерах и форме мундштука;
                                   в) нет отличий

Задание№12

Камерно-вихревые горелки для нагрева, пайки, сварки пластмасс:

Варианты ответа: а) работают только на керосине;

б) требуется высокая температура ацетилено-кислородного пламени;
                                  в) не требуется высокой температуры ацетилено-кислородного пламени

Задание№13

Конструкции инжекторных горелок  имеют:

Варианты ответа: а) среднею мощность ГС-3 и малую мощность ГС-2 для сварки металлов;

б)для наплавки и сварки средней мощности ГС-2   ;
                                   в) для пайки большую мощность ГС-5

Задание№14

При левом способе сварки пламя сварочной горелки направлено от шва:

Варианты ответа: а) горелка перемещается впереди присадочного стержня;

б) направление движения горелки и наклон ее наконечника по отношению к сварному шву;
                                   в) горелка перемещается за присадочным стержнем

Задание№15

По расположению шва в пространстве различают нижний шов:

Варианты ответа: а) выполняемый только левым  способом ;

б) выполняемый в любом направлении в горизонтальной плоскости;
                                 в)  выполняемый только правым способом

Задание№16

Обратным ударом называется:

Варианты ответа: а) проникновение фронта горения пламени внутрь каналов сопла горелки или резака и распространение его навстречу потоку горючей смеси;

б) прикосновение горелки к жидкому металлу;
                                  в) не  проникновение фронта горения пламени внутрь каналов сопла газа;

Задание№17

Обратный удар пламени может наступить при более высоких скоростях истечения смеси из сопла при температуре смеси:

Варианты ответа: а) 250° С;

б) 150° С;
                                   в)500° С

Задание№18

При правом способе сварки пламя сварочной горелки направлено на шов:

Варианты ответа: а)  горелка перемещается за присадочным стержнем;

б) горелка перемещается впереди присадочного стержня;
                                  в)  направление движения горелки и наклон ее наконечника по отношению к сварному шву

Задание№19

Угол наклона мундштука горелки к поверхности металла зависит в основном:

Варианты ответа: а) от  диаметра сварочной проволоки;

б) от толщины свариваемых листов и от теплофизических свойств металла;
                                   в) от мощности пламени

Задание№20

С изменением толщины стали от 1 до 15 мм угол наклона мундштука меняется в пределах:

Варианты ответа: а) 0,5—20 0;

б) 10—80 0;
                                   в) 5—60 0

Задание№21

Газовой сваркой сталь толщиной соединяют редко:

Варианты ответа: а) свыше 6 мм;

б)  свыше 10 мм;
                                   в)  свыше 20 мм;

Задание№22

Низкоуглеродистые стали, хорошо свариваются газовой сваркой содержащие:

Варианты ответа: а) до 0,14 % С;

б) до 0,25 % С;
                                   в) до 0,30 % С;

Задание№23

Газовую сварку чугунных изделий следует применять с общим или местным предварительным подогревом до температуры:

Варианты ответа: а)  300— 400° С;

б) 500— 700° С ;
                                   в) 100— 200° С

Задание№24

С повышением содержания углерода свариваемость в сталях ухудшается:

Варианты ответа: а) от 0,25 до 0,6%;

б)  от 0,14 до 0,10% ;
                                   в)  от 2,14 до 6,0% ;

Задание№25

Возможность образования закалочных структур у чугуна (мартенсита, троостита) при быстром охлаждении с температур:

Варианты ответа: а) выше 750° С;

б) выше 350° С;
                                   в) выше 550° С

Задание№26

Низколегированные конструкционные стали перлитного класса содержат легирующие компоненты в сумме:

Варианты ответа: а) менее 2,5% (кроме углерода);

б) 5,0% (кроме углерода);
                                   в)  более10% (кроме углерода)

Задание№27

Сварку высокоуглеродистых сталей при их толщине не свыше 5—6 мм ведут с предварительным подогревом до температуры:

Варианты ответа: а) 150—200° С в сочетании с местным подогревом до температуры 650—700° С;

б) 250—350° С в сочетании с местным подогревом до температуры 650—700° С ;
                                  в) 250—350° С в сочетании с местным подогревом до температуры 650—700° С

Задание№28

Для предупреждения выгорания хрома и кремния  при сварке чугуна, сварку ведут пламенем мощностью:

Варианты ответа: а) 35—75дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла;

б) 50—70 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла;
                                  в) 75—100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла

Задание№29

Медь сваривают одной горелкой толщиной:

Варианты ответа: а) до 15 мм;

б)  до 5 мм;
                                   в) до 10 мм

Задание№30

Удельная мощность пламени для сварки меди:

Варианты ответа: а) 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла;

б) 150 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла;
                                  в) 80 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины металла

Ключ к тесту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | а | а | в | а | а | б | а | а | а |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| а | в | а | а | б | а | а | б | б | б |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| а | б | а | а | а | а | в | в | в | б |